***Holzpellets Premium***

1. DIN EN 14961-2 A1; 6 mm
2. Ascheschmelzpunkt > 1.450 °C
3. Mittlere Länge: 23 mm
4. Durchmesser: 6 mm
5. Hohe Verdichtung > 1,12 kg/dm³
6. Geringer Abrieb/Staubanteil < 1,0%
7. Restfeuchte < 10%
8. Aschegehalt < 0,5%
9. Schüttgewicht > 650 kg/m³

Holzpellets Premium werden aus reinen Sägespänen ohne Rindenanteil hergestellt. Nach vorherge­hender Trocknung der gesamten Rohstoffmenge auf eine Restfeuchte unter 10%, wird mit modernsten Rundmatrizenpressen unter enormem Druck das Material zu exakten 6 mm Premium-Pellets gepresst.